附件3

2014手工焊试件规格

- 手工焊条电弧焊（111/SMAW）、熔化极气体保护焊（135/GMAW）

材质：Q235

试件厚度t：10mm

坡口角度α：

试件宽度B：125 mm

试件长度L：300mm

试件间隙b、钝边p自定

反变形量自定

材质：Q235

t：10mm

B：125 mm

L：150mm

材质：管：20#   Φ133×10mm

坡口角度α：

t：10 mm

L：125 mm

D：133 mm

试件间隙b、钝边p自定

反变形量自定

2. 钨极氩弧焊(141/GTAW)  氧-乙炔气焊（311/OFW）

材质：Q235

试件厚度t：5mm

坡口角度α：

试件宽度B：125 mm

试件长度L：300mm

试件间隙b、钝边p自定

反变形量自定

材质：Q235

t：5mm

B：125 mm

L：150mm

材质：20#  Φ60×4mm

坡口角度α：

t：4 mm

L：125 mm

D：60 mm

试件间隙b、钝边p自定

反变形量自定